Специфікація з якості на піддони

Специфікація на піддони розміром

1200х800х144 , 1200х800х166,1200х1000х144

- Загальні вимоги до якості

1.1 Для виготовлення піддонів повинні використовуватись наступні породі дерева:

Хвойні породи (піхта, ялина, сосна, модрина : рус. лиственница) по ГОСТ 8486-66

Листові породи (вільха, береза​​, дуб, ясен, бук, в'яз, липа, клен і тополя/осика-крім поперечних дошок) по ГОСТ 2695-83.

1.2  Шашки повинні бути виготовлені з цілого шматка деревини або з цілого шматка дерев’яної пресованої маси по ГОСТ 11368.

1.4 Піддон виготовляють з’єднанням повздовжніх дошок настилу з поперечними дошками, і наступним з’єднанням настилу  верхніх повздовжніх дошок, поперечних дошок та  дошок основи з шашками. Використання цвяхів 60 та 90мм гвинтові  згідно ГОСТ 9557-87, в місцях з’єднання дошок настилу тільки з поперечною дошкою – цвяхи  гвинтові 38-40мм.

1.5 Вантажопідйомність піддону повинна складати не менше 1,5т, та трикратне навантаження при  штабелюванні згідно ГОСТ 9078-84

1.6 Розміри окремих деталей піддону вказані в Таблиці1, креслення - в Додатках1,2 (Піддон 1200х1000/1100 – в Додатку 3). Розміри окремих деталей перевіряються при необхідності у випадку невідповідності габаритних розмірів піддону вказаних в Tаблиці 2.

Таблиця1

| Найменування деталі | Кіл. | Ширина | Довжина | Товщина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошка настилу |  |  |  |  |
| Крайня | 2 | 145±3 | 1200±3 | 22+1 |
| Середня | 1 | 145±3 | 1200±3 | 22+1 |
| Проміжна | 2 | 100±3 | 1200±3 | 22+1 |
| Дошка основи - Наявність фаски обов’язково. |  |  |  |  |
| Крайня нижня повздовжня Не посилений Посилений | 2 | 100±3 | 1200±3 1000±3 | 22+1 |
| Поперечна нижня | 2 | 100±3 | 800±3 | 22+1 |
| Середня нижня повздовжня Не посилений Посилений | 1 | 145±3 | 1200±3 1000±3 | 22+1 |
| Поперечна дошка верхня | 3 | 145±3 | 800±3 | 22+1 |
| Шашка |  |  |  |  |
| Мала (зовнішня) Не посилений Посилений | 6 | 100±3 | 145±3 | 78+1 100±1 |
| Велика (внутрішня) Не посилений Посилений | 3 | 145±3 | 145±3 | 78+1 100±1 |

1.7 Піддони повинні відповідати параметрам вказаним в Таблиці 2, мати відповідне маркування п.2  та супроводжуватися відповідними підтверджуючими документами згідно п 1.9 .

1.8 Параметри , які не описані в таблиці 2  та метод приймання визначаються згідно ГОСТ 9557-87.

1.9 Піддони повинні відповідати чинному законодавству України, а саме Закону України «Про карантин рослин» та затвердженим фітосанітарним правилам ввезення з-за кордону , перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу  (Наказ № 731 зі змінами) , та іншим нормативним документам , що розповсюджуються на даний вид пакувального матеріалу( в даному випадку дерев’яного піддон).

Разом з поставкою постачальник повинен надати наступні документи :

- акт про проходження термічної обробки (НТ) з обов’язково вказаним маркуванням IPPC  з кодом особи, яка здійснила дані заходи;

- акт ГУ Держпродспоживслужби про результати огляду об’єктів регулювання та висновок фітосанітарної експертизи;

Таблиця 2

|  | Параметри посилений піддон | Параметри не посилений піддон |
| --- | --- | --- |
|  | Довжина піддону 1200+8/-5мм | Довжина піддону, 1200+8/-5мм |
|  | Ширина піддону 800+8/-5мм | Ширина піддону 800(1000/1100)+8/-5мм |
|  | Висота 166+4/-5 мм ∆ висоти не більше 6мм (перепад висоти в протилежних точках) | Висота 144+7/-5 мм (141для полегш. 1200х1000) ∆ висоти не більше 6мм (перепад висоти в протилежних точках) |
|  | Допускається відстань між дошками настилу менше 6см | Допускається відстань між дошками настилу менше 6см |
|  | Кількість гвинтових цвяхів: по 3шт на кріплення в шаховому порядку | Кількість гвинтових цвяхів: по 3шт на кріплення в шаховому порядку |
|  | Заглиблення голівок забитих цвяхів повинно бути 1-1.5мм Не допускаються: криво забиті цвяхи, виступ голівок цвяхів за поверхню настилу дошки. | Заглиблення голівок забитих цвяхів повинно бути1-1.5мм Не попускаються: криво забиті цвяхи, виступ голівок цвяхів за поверхню настилу дошки . |
|  | Допускається : крайні дошки основи в місцях вводу вил повинні мати фаски між шашками 45°, кути піддона зрізані під кутом 45° на 1,5-2см з кожної сторони | Допускається: крайні дошки основи в місцях вводу вил повинні мати фаски між шашками 45°, кути піддона зрізані під кутом 45° на 1,5-2см з кожної сторони |
|  | Не допускається : - обзол на зовнішній стороні по периметру піддону - обзол «настилом назовні»; - гострий обзол (сторона дошки або шашки по всій ширині має округлу форму) ; - кора Допускається: - обзол на дошці з одного боку або сумарно з обох боків не більше 3см в поперечному направленні дошки 3 см 2см обзол шашки 2х2см з одного боку . 2см Шашка Дошка | Не допускається : - обзол «настилом назовні»; - гострий обзол (сторона дошки або шашки по всій ширині має округлу форму); - кора Допускається: - обзол на зовнішній стороні по периметру піддону довжиною не більше 10см (не більше 3 см в поперечному напрямку ) - обзол на дошці з одного боку або сумарно з обох боків не більше 3см в поперечному направленні дошки - обзол шашки 2х2 см з одного боку |
|  | Допускаються виступаючі елементи кріплення деталей не більше 5мм за умови дотримання габаритів піддону | Допускаються виступаючі елементи кріплення деталей не більше 5мм за умови дотримання габаритів піддону |
|  | Не допускається відсутність деталі, деформовані дошки настилу /основи | Не допускається відсутність деталі, деформовані дошки настилу /основи |
|  | Допускається нестиковка деталей, а саме виступи, щілини ≤ 5 мм | Допускається нестиковка деталей, а саме (виступи, щілини) ≤5 мм |
|  | Не допускаються: - наскрізні тріщини в поперечному направленні дошок Тріщина в поперечному напрямку дошки Допускаються : - наскрізні тріщини не більше 5 см на поперечній дошці, на зовнішній стороні крайніх дошок настилу та основи піддону вздовж волокон: 145 5см - Тріщини в шашках не більше ½ висоти шашки (5 см) в поперечному напрямку волокон 5см Напрямок волокон Напрямок волокон 5см - на інших дошках - наскрізні тріщини не більше 2/3 ширини дошки вздовж волокон (дошка 145-≤10 см;100-≤7см) 145 10см 100 7см Допускаються глибокі тріщини вздовж волокон , що не порушують цілісність деталі та кріплення(напр. внаслідок природньої усушки). | Не допускаються : - тріщини і розколи в поперечному напрямку дошки - тріщини що порушують цілісність кріплення; Допускаються : - тріщини вздовж волокон не більше 10см 10см - тріщини в шашках не більше ½ висоти шашки (4 см) в поперечному напрямку волокон 4см Напрямок волокон Напрямок волокон 4см Допускаються глибокі тріщини вздовж волокон , що не порушують цілісність деталі та кріплення(напр. внаслідок природньої усушки). |
|  | Не допускається розкачування піддонів в стопі 20шт.* *Дефектом вважається якщо виявлено піддон з ∆ висоти більше 6мм | Не допускається розкачування піддонів в стопі 20шт.* * Дефектом вважається якщо виявлено піддон з ∆ висоти більше 6мм |
|  | Не допускаються: гнилі, трухляві дошки/шашки з ознаками руйнування деревини, нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність комах/шкідників Колір піддону повинен бути від «білого» до «світло сірого». Допускається залишковий окрас (заболонь) деревини «посиніння/посіріння», попрілості у вигляді зміни кольору деревини, що не впливають на міцність деталі Приклад: | Не допускаються: гнилі, трухляві дошки/шашки з ознаками руйнування деревини, нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність комахами/шкідників Колір піддону повинен бути від «білого» до «світло сірого». Допускається залишковий окрас (заболонь) деревини «посиніння/посіріння», попрілості у вигляді зміни кольору деревини, що не впливають на міцність деталі Приклад: |
|  | Допускаються сучки, що не зрослись з деревиною або випали розміром(діаметром)* : - не більше 1/3 ширини дошки (дошка 145-≤5см;100-≤3 см) - сучки, що зрослись з деревиною(вросла частина більше половини окружності) Сума діаметрів сучків на відрізку рівному ширині дошки не більше 1/3 ширини дошки *розмір сучка (Dсучка) визначається: Dсучка= (D1+D2)/2 D2 D1 | Допускаються сучки, що не зрослись з деревиною або випали розміром(діаметром)*: - на всіх дошках не більше 1/3 ширини дошки (дошка 145-≤5см;100-≤3 см) - сучки, що зрослись з деревиною (вросла частина більше половини окружності) Сума діаметрів сучків на відрізку рівному ширині дошки не більше 1/3 ширини дошки |
|  | Не допускається якщо в маркуванні знаку про фумігацію не можливо прочитати букви/цифри, що ідентифікують постачальника та код обробки. Піддон не бракується якщо маркування можна повністю прочитати з одного боку | Не допускається якщо в маркуванні знаку про фумігацію не можливо прочитати букви/цифри, що ідентифікують постачальника та код обробки. Не допускається якщо в маркуванні знаків EUR або EPAL неможливо прочитати один символ(букву) – якщо такий знак наноситься. Піддон не бракується якщо маркування можна повністю прочитати з одного боку |

- Маркування

Маркування  наноситься шляхом випалювання, розташовано на видному місці з двох протилежних боків по стороні 1200мм:

Піддон 800х1200мм  для внутрішнього  ринку має маркування:

| * |  | SCG |  | «Знак постачальника » |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Піддон 800х1200мм на замовлення окремих мереж.

| * |  | SCG |  | EUR або EPAL** («Знак постачальника » - по стороні 800) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - Умовний знак, який засвідчує те, що дерев’яні  матеріали були піддані затвердженим заходам. Де, UA - код країни;00000 - індивідуальний код особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу; YY- код обробки

** - Умовний  знак відповідності EUR або  EPAL тільки  по спеціальному замовленню.

У випадку якщо постачальник піддонів(виробник) та організація , що піддає піддони затвердженим заходам (фумігація/термообробка) є однією і тією ж особою , в такому випадку “знак постачальника ” наносити не обов’язково за умови надання постачальником гарантованого листа  з відображенням знаку, за яким він ідентифікується при прийманні партій піддонів.

- Умови приймання партії піддонів

  - Партія піддонів приймається на основі вхідного контролю:

- Об’єм вибірки згідно ГОСТ 9557-87;

- Якість вибірки піддонів оцінюється на відповідність вимогам, параметрам якості даної специфікації. Допустимий рівень дефектів – не більше 5% (напр. 1 піддон з вибірки 20шт ). Виключення вимоги на відповідність фітосанітарним заходам – дефекти не допускаються .

- Якщо вибірка повністю відповідає вимогам/параметрам якості даної специфікації – кількість дефектів менше 5%), партія приймається як 1-ша категорія ;

- Якщо у вибірці наявні піддони, які не відповідають вимогам , параметрам якості даної специфікації партія приймається як 2-га категорія;

3.2  Замовник «Карлсберг Україна» має  право повернути постачальнику партію піддонів,  якщо в партії виявлено такі невідповідності:

- нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність комах/шкідників, нечитабельне маркування про фітосанітарні заходи та відсутність підтверджуючих документів;

- невідповідність конструкції піддону кресленню, відсутність деталей;

- наявність дефекту невідповідні основні габаритні розміри довжина/ширина  (Таб.2 не більше +8/-5мм), висота вище 170мм;

- наявність дефекту розломи, руйнування, деталей , що призводить до порушення кріплень конструкції піддону в кількості більше 5%  ;

- інші дефекти , що перешкоджають використати піддон за прямим  призначенням, а також якщо невідповідні параметри якості даної специфікації носять масовий характер  (напр. більше 50% партії)

Піддон не посилений 1200х800х144

Піддон 1200х800х166 посилений

Піддон непосилений 1200х1000

Піддон непосилений полегшений 1200х1000/1100

Піддон непосилений полегшений 1200х1100