Специфікаця

Самоклеюча етикетка для  маркування WMS.

Етикетка самоклейка (далі – етикетка) призначена на автоматичних лініях розливу

Етикетки виготовляють в рулонах з паперу, плівки поліпропіленової, плівки поліетиленової і комбінованих матеріалів  призначені для використання в харчовій промисловості.

Допускається до використання матеріал інших марок, в тому числі, згідно затверджених в установленому Законом України порядку технічних умов (ТУ), при умові дотримання  вимог показників якості, проведення тестів та отримання погодження з боку Замовника, в будь-якому випадку готова етикетка має відповідати Технічним вимогам. Специфікації та допускам та Технічним умовам виробника на готову етикетку.

В процесі виробництва, вихідному і вхідному контролі контролюється ряд параметрів сировини і готової етикетки, які описані нижче в Технічних вимогах. Специфікації та допусках, а також у ДСТУ і ГОСТах, що регламентують методичну базу при контролі сировини і готового виробу.

1.Технічні вимоги. Специфікація та допуски.

Таблиця №1

| №пп. | Показники | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд етикетки(друк)* | Згідно затвердженого оригінал макета |
|  | Матеріал (рекомендований)** | - папір марок “Fasson” (Німеччина), “Herma” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); - поліетилен марок “Fasson” (Німеччина), “Intercoat” (Німеччина); - поліпропілен марок “Fasson” (Люксембург), “Intercoat” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); - термопапір марок “Fasson” (Німеччина), “Intercoat” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); *** |

| 3 | Розміри етикетки: Довжина 150 х висота 100 мм , висота підложки 104 мм (або згідно затвердженого оригінал-макету (дизайну) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крок між етикетками на рулоні,мм | 2,5 |
| 4 | Внутрішній діаметр втулки, мм | 76 |
| 5 | Ширина кромки , мм | 2 |
| 6 | Діаметр рулону з намоткою , мм | максимум 182 |
| 7 | Допустима висота втулки, мм | Рівна висоті етикетки з підложкою , допуск 0/+2 |
| 8 | Товщина стінки втулки, мм | Мін. 6±1,0 Втулка не повинна деформуватись під шарами етикетки. |
| 9 | Допустиме зміщення шарів етикетки всередині рулону, мм | ±1,0 |
| 10 | Кількість етикеток в рулоні , шт | 1000 |
| 11 | Вид намотки |  |

*

** В будь-якому випадку зміна типу матеріалу має бути погоджена із Замовником та пройти виробничі тестування з боку Замовника.

*** Матеріал (чи інші нові матеріали) допускається до використання лише після позитивного проходження тесту на всіх заводах Замовника (Покупця).

2. Технічні характеристики і додаткові вимоги до параметрів етикетки.

2.1	Етикетки самоклеючі  виробляються в рулонах.

2.3	Перед початком виробництва  повинен бути затверджений оригінал макет

2.9	Кількість та якість нанесення  клею на етикетці повинна забезпечувати  утримання етикетки на підложці при використанні  на автоматичному  обладнанні до моменту переносу  за призначенням (напр.  на палету)  , а також безпосередньо  в місці призначення (напр.. на палеті) .

3. Технічні характеристики і вимоги до параметрів рулону.

3.1	Різаний край (кромка бобіни) має бути без нерівних, рваних і збитих країв. Повинні бути відсутні залишки обрізних матеріалів.

3.2	В рулоні етикеток не допускаються склейки.

3.3       Матеріал  підложки повинен бути такої міцності, щоб не допускати розривів при використанні на обладнанні.

3.4	В рулонах етикетки не допускаються надриви, наскрізні отвори, механічні пошкодження, злипання суміжних шарів між собою, відсутність етикеток.

3.5	Рулони етикетки мають легко розмотуватися при використанні, злипання шарів етикетки між собою , в тому числі по причині статичної напруги – не допускається!

3.6	Намотка має бути помірно щільною і рівною по всьому діаметру рулона, виконана із натягом, що не допускає випадіння чи суміщення втулки під дією ваги рулону; допускає можливість механічного вирівнювання рулону при появі зміщення шарів етикети.

4. Вимоги до виробництва етикетки

4.1 Вимоги до сировини:

4.1.1	Всі матеріали виробництва, що застосовуються для виготовлення етикеток, повинні мати посвідчення якості  та висновок санітарно–епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я  для використання у харчовій промисловості.

4.1.2	Дозволяється застосування інших видів матеріалів вітчизняного або імпортного виробництва, відповідно до діючої в Україні нормативної документації або за наявності свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката чи сертифіката відповідності, висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи і забезпечують якість етикеток не нижче, ніж  встановлено вимогами даної специфікації та за умови обов’язкового тестування и затвердження замовником.

4.1.3	Етикетки складаються із самоклеючого етикеточного матеріалу певної геометричної форми і розміру та захисного матеріалу (підкладка).

4.1.4	Самоклеючий етикеточний матеріал (верхній шар) являє собою папір, полімерну плівку або комбінований матеріал з одностороннім липким клейким шаром.

4.2.  Інші вимоги до готової етикетки:

4.2.1 Партією приймається будь-яка кількість етикеток однієї назви і призначення, виготовленої  згідно одного оригінал макету при стабільному технологічному режимі із однакових  матеріалів, по одному замовленню та супроводжується одним документом про якість. В поставку може входити декілька партій , але вони повинні буті відокремлені та відповідно промарковані.

4.2.2 Категорично забороняється змінювати вже вибрані та погоджені марки матеріалів без проведення тестування. Процедура тестування та погодження проводиться у випадках:

    - Зміна розмірів або  інших характеристик етикетки ;

    - Впровадження у виробництво нових прогресивних технологій та матеріалів з метою покращення якості продукції. Проводиться тільки за погодженням з фахівцями напрямку з якості.

    - Етикетка різного сорту повинна мати документи на кожну поставку – документ , що засвідчує якість (посвідчення якості).

Документ про якість повинен вміщати:

• № документу і дату видачі;

• назву продукції;

• назву замовника;

• номер партії, замовлення;

• дату виготовлення;

• кількість етикетки в партії;

• умови зберігання та гарантійний строк придатності;

• значення основних показників відповідно до вимог та фактично виміряні

• (колір, розміри, товщину);

• посилання на нормативний документ ,згідно якого виготовлена етикетка (ТУ відповідність);

• підпис та штамп контролера ВТК.

4.2.4 Також одноразово виробник надає санітарну документацію (висновок санітарно-гігієнічної експертизи, сертифікат  анализа/качества) згідно вимог законодавства України. Для вхідного контролю виробник надає замовнику завірену копію нормативної документації (ТУ), якщо продукція виробляється не по ДСТУ/ГОСТ.

5. Контроль при виробництві етикетки:

5.1	Вхідний контроль сировини;

5.2	Контроль всіх параметрів вказаних у Технічних вимогах. Специфікації та допусках з кожної партії;

5.3	Фізико-механічні показники визначаються для кожної партії або особистими силами, або послугами незалежних акредитованих лабораторій;

5.4	Санітарно -гігієнічний контроль.

6. Вимоги до упаковки:

6.1 Кінець рулонної стрічки з етикетками попередньо заклеюють смужкою липкої стрічки для попередження розмотування.

6.2 Рулони етикеток загортають у поліетиленову плівку за ГОСТ 10354 в один шар. Кінці пакувального матеріалу повинні бути загорнуті в торці рулонів. За згодою замовника, рулони можуть бути упаковані іншим способом, що забезпечує якість етикеток.

6.3 Рулони вкладають в транспортне пакування  - в ящики з гофрокартону за ГОСТ 9142 або інші за чинними нормативними документами та які забезпечують якість етикетки під час зберігання та транспортування, масою нетто не більше ніж 20 кг.

6.4 Укладка рулонів з етикетками в ящики повинна бути щільною і виключати вільне переміщення рулонів під час транспортування.

6.5 Ящики з гофрокартону повинні бути обклеєні клеєвою  полімерною стрічкою з липким шаром за ГОСТ 20477.

6.6 На кожну пакувальну одиницю наклеюють взірець етикетки .

6.7 Загальна упаковка повинна забезпечувати цілісність ролонів з етикеткою під час зберігання та транспортування .

7. Маркування рулонів

7.1. Кожен рулон етикетки маркується ярликом з наступною інформацією:

- назва підприємства-виробника або його товарний знак;

- назва згідно оригінал макету ;

- номер замовлення, партії, дата виробництва ;

- кількість етикеток в рулоні (шт.);

- ідентификація зміни, пакувальника .

7.2. На кожен ящик з упакованою продукцією наклеюють паперовий ярлик з зазначенням  інформації:

- найменування та місцезнаходження підприємства-виробника або його товарний знак;

- номер замовлення;

- гарантійний термін та умови  зберігання;

- кількість етикеток;

- кількість рулонів;

- дата виготовлення;

- позначення нормативного документу  ;

- штамп контролера;

- знак відповідності за ДСТУ 2296 (у випадку сертифікації продукції).

Транспортне маркування продукції повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192 з зазначенням маніпуляційних знаків: “Берегти від вологи”, “Верх”, “Обмеження температури” та застережного напису “Не кидати”.

7.3 Маркування на території України виконується українською мовою, при поставках продукції за межі України мовою,  узгодженою з замовником.

8. Умови транспортування і зберігання:

8.1	Етикетка  транспортується всіма видами транспорту в чистих, сухих, критих транспортних засобах, у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.

  - Поліпропіленову етикетку в запакованому вигляді зберігають в закритих складських приміщеннях при температурі від +5ºС до +25ºС, відносній вологості 45-80%, запобігають попаданню прямих сонячних променів, на відстані не менше 1м від нагрівальних приладів та при відсутності у приміщенні агресивних середовищ (кислотної, лужної і т.д.).

  - Не допускається зберігання палет з етикеткою в два і більше яруси, лише одноярусне транспортування і зберігання!

  - Гарантійний термін зберігання етикетки – не менше 6 міс. з дня виготовлення,  згідно гарантій виробника.

- Вхідний контроль етикетки замовником:

Замовник проводить вибірковий вхідний контроль етикетки при отриманні на виробничий центр . Виходячи з цього Замовник має право бракувати партію етикетки , якщо вона перешкоджає  роботі етикетувальних автоматів та призводить до пониження якості готової продукції. Також бракуванню підлягає та продукція, яка була неналежно транспортована і по факту приймання на склад замовника мала суттєві зауваження до цілісності транспортних пакетів (завалена продукція, мокра, пошкоджена упаковка, пошкоджені піддони і т.п.). У будь-якому випадку невідповідності, браку складається претензія чи акт згідно умов договору .

10. Технічні вимоги до обладнання:

| Вся етикетка, яка поставляється на виробництво, повинна бути придатна для використання на високошвидкісних лініях розливу та не викликати зупинок в роботі обладнання при максимальній продуктивності.. |  |
| --- | --- |